25 мая 2016 г.

ОАО «Хлебозавод № 1» г. Воронеж применяет масло Цилиндровое-52» тм «Золотой ярлык» производства ООО «МегаМас-2» с июня 2015 г. Используется для смазки конвейерных цепей привода  в печах выпечки формового хлеба.

Обслуживается 7 печей промышленной мощностью 35 - 40 тн. хлеба в сутки марки ХПА-40.  Работа цепи непрерывная в течение суток не зависимо от объёма выпечки хлеба.

Возраст печи 55 лет.  Температурный режим в печи на входе и выходе 200˚С, в самой печи 230-250-300˚ С. Продолжительность нахождения цепи в печи составляет 2 часа. Вне печи 40 мин. На цепи 230 формовых люльки.

Смазка непрерывная из подвесной маслёнки – капельницы в начале рабочей зоны. Объём маслёнки 2,5 литра. Долив через 20 мин. до полной обработки цепи. Периодичность смазки 2 раза в неделю.

Также смазываются цепи печей короткого цикла 2 шт – ФТЛ-2 и Г-4ХПФ16. Производительность 7-11 тн хлеба в сутки. Возраст печей 20 лет. Смазка кистью за 10 мин подогретым до 50-80˚С маслом. Периодичность смазки раз в 2 – 3 недели.

До 2015 г. и в январе 2016 г. применялось обычное масло Ц-52 ГОСТ 6411-76 различных производителей. Период смазки был 3 раза в неделю. Происходило дымление, усиленное коксообразование на звеньях цепей, роликах, направляющих, нагарообразование на стенках печи.

Печи ХПА-40 тупиковые из кирпича. Поэтому при заедании хода цепи добраться до заклинившего в направляющей ролика нет возможности. Цепи продвигались рывками с остановкой повышенным усилием.  В результате были растяжение и повышенный износ цепей, шестерён редуктора, постоянный выход их из строя под замену.

Применение масла Цилиндровое-52 тм «Золотой ярлык» растворило и смыло отложения кокса. Нагарообразование и износ цепи прекратились. Цепь теперь движется плавно, равномерно, без усилий.

Расход масла на все печи – 180 кг на 2 месяца.

Масло дало за год высокую экономию средств. Сократилось время обслуживания печей. Устранены простои и аварии. Особо рекомендуется для возрастных печей, позволяя избежать покупки новых.

Главный механик